##### Межгосударственный стандарт
СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ГОСТ 24866-99

п.1 "Область применения" и
п.2 "Нормативные ссылки" пропущены

3. Классификация, основные параметры и требования

3.1.Стеклопакеты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

3.2. Стеклопакеты представляют собой объемные изделия, состоящие из двух или трех листов стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих герметически замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом или другим газом.

Стеклопакеты в зависимости от числа камер подразделяют на типы:

СПО - однокамерные;

СПД - двухкамерные;

Камеры стеклопакетов могут быть заполнены:

- осушенным воздхом;

- инертным газом (аргон - Ar, криптон - Kr и др.);

- шестифтористой серой (SF6).

Допускается по согласования изготовителя с потребителем изготавливать стеклопакеты из четырех и более плоских листов стекла, а также устанавливать декоративные рамки внутри стеклопакетов.

3.3. Стеклопакеты в зависимости от назначения подразделяют на виды:

- стеклопакеты общестроительного назначения

- стеклопакеты строительного назначения со специальными свойствами:

- ударостойкие (Уд)

- энергосберегающие (Э)

- солнцезащитные (С)

- морозостойкие (М)

- шумозащитные (Ш)

Требования, предъявляемые к каждому виду стеклопакетов строительного назначения, дополняющие требования настоящего стандарта, должны быть изложены в НД (здесь и далее по тексту - стандартах, технических условиях, технических свидетельствах, договорах на поставку, утвержденных установленном порядке) на соответствующий вид стеклопакета.

3.4. Виды стекла, применяемые при изготовлении стеклопакетов, указаны в таблице 1.

3.5. Номинальная толщина стеклопакетов рекомендуется от 14 мм до 60 мм, расстояние между стеклами - от 8 до 36 мм.

Предельное отклонение номинальной толщины стеклопакетов - (± 1) мм.

В сложных конструкциях стеклопакетов (например, в случае применения многослойного стекла) допускается по согласованию изготовителя с потребителем увеличение предельных отклонений толщины до (± 1,5) мм

3.6. Размеры стеклопакетов по высоте и ширине, как правило, не должны превышать (3,2 х 3,0) м. Номинальные размеры стеклопакетов устанавливают в договоре на их изготовление (поставку).

Не рекомендуется изготовление стеклопакетов размерами менее (300*300) мм, а также с соотношением сторон более 5:1.

Стеклопакеты сложной конфигурации (например, круглые, овальные, треугольные) изготавливают по рабочим чертежам или шаблонам, утвержденным в установленном порядке.

Таблица 1

| Наименование стекла | Обозначение ИД на применяемое стекло | Обозначение стекла (марки) |
| --- | --- | --- |
| Листовое | ГОСТ 111 | М1, М2, М7 |
| Узорчатое | ГОСТ 5533 | У |
| Армированное | ГОСТ 7481 | А |
| Армированное полированное | НД | Ап |
| Многослойное: |  |  |
| ударостойкое | НД | А1,А2,АЗ |
| устойчивое к пробиванию | НД | Б1,Б2,БЗ |
| безопасное для строительства | НД | СМ1, СМ2, СМЗ, СТ1, СТ2, СТЗ |
| Окрашенное и массе | НД | Т |
| Упрочненное: |  |  |
| химически упрочненное | НД | Х |
| закаленное | ГОСТ 30698 | З |
| Солнцезащитное | НД | С |
| Энергосберегающее: |  |  |
| с твердым покрытием | НД | К |
| с мягким покрытием | НД | И |

3.7 Предельные отклонения стеклопакетов по длине и ширине должны соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.

Таблица 2 (в миллиметрах)

| Номинальный размер по длине и ширине | Однокамерный стеклопакет | Двухкамерный стеклопакет |
| --- | --- | --- |
| До 1000 | ±1,0 | ±1,5 |
| От 1000 до 2000 | ±2,0 | ±2,5 |
| Св.2000 | ±2,5 | ±3.0 |

3.8. Для стеклопакетов прямоугольной формы разность длин диагоналей не должна превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3 (в миллиметрах)

| Длина диагоналей | Разность длин диагоналей, не более |
| --- | --- |
| До 1300 | 3 |
| Св. 1300 до 2300 | 4 |
| Св.2300 | 5 |

3.9 Отклонение от плоскостности листов стекла в стеклопакете не должно превышать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета при использовании листового стекла по ГОСТ 111. При использовании других видов стекол отклонение от плоскостности не должно превышать значений, установленных в НД (при отсутствии в НД требований к этому показателю значение отклонений от плоскостности допускается принимать 0,001 длины наименьшей стороны стеклопакета).

3.10 Отклонение or прямолинейности кромок стеклопакета не должно превышать предельные отклонения по высоте и ширине, указанные в таблице 2.

3.11. Для стеклопакетов, имеющих сложную конфигурацию, отклонения формы должны находиться в пределах полей допусков, которые устанавливают в чертежах (шаблонах) на их изготовление.

3.12. Глубина внутреннего герметизирующего слоя (первый слой) должна быть не менее 4 мм. Глубина наружного герметизирующего слоя по торцу стеклопакета должна быть не менее 3 мм. Толщину первого герметизирующего слоя устанавливают в технологической документации в зависимости от вида применяемого герметика.

3.13. Рекомендуемое расстояние между декоративной рамкой и поверхностью стекла - не менее 3 мм.

3.14 Условное обозначение стеклопакета должно состоять: из обозначения типа, характеристики применяемого стекла (вид стекла и его толщина), расстояния между стеклами, вида газонаполнения, высоты, ширины, толщины стеклопакета, вида стеклопакета и обозначения настоящего стандарта.

Пример условного обозначения однокамерного стеклопакета, состоящего из двух листовых стекол толщиной 4 мм марки M1 по ГОСТ 111, с расстоянием между стеклами 16 мм, заполненного аргоном, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 24 мм, общестроительного назначения:

Стеклопакет СПО 4M1-16Ar-4М1 1500x800x24 ГОСТ 24866-99

То же, двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех листовых стекол толщиной 4 мм марки M1 по ГОСТ 111, с расстоянием между стеклами 12 мм, заполненного воздухом, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 36 .мм, общестроительного назначения:

Стеклопакет СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 1500х800х36 ГОСТ 24866-99

То же, двухкамерного стеклопакета, состоящего из трех листовых стекол толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111, с мягким низкоэмиссионным покрытием на внутреннем стекле, расстояние между стеклами 12 мм, заполнение: наружная камера - воздух, внутренняя камера - аргон, высотой 1500 мм, шириной 800 мм, толщиной 36 мм, морозостойкого, энергосберегающего:

Стеклопакет СПД 4M1-12-4M1-12Ar-И4 1500x800x36 M Э ГОСТ 24866-99

4. Общие технические требования

4.1 Характеристики

4.1.1. По нормам ограничения пороков внешнего вида стекла стеклопакеты должны соответствовать требованиям, указанным в стандартах и (или) технических условиях на применяемые виды стекла.

4.1.2 Стеклопакеты должны иметь ровные кромки и целые углы. Щербление края стекла в стеклопакете, сколы, выступы края стекла, повреждение углов стекла не допускаются.

Рекомендуется использовать стекло со шлифованной кромкой (при применении закаленного стекла кромку обрабатывают до его закалки).

4.1.3 Поверхности стекол в стеклопакетах должны быть чистыми, не допускаются загрязнения, масляные пятна.

4.1.4 Герметизирующие слои в стеклопакетах (в т.ч. в местах угловых соединений и на границе первого и второго слоев герметизации) должны быть сплошными, без разрывов и нарушений герметизирующего слоя.

Герметик не должен попадать внутрь камеры стеклопакета.

4.1.5. Стеклопакеты должны быть герметичными.

4.1.6. Оптические искажения стеклопакетов, кроме стеклопакетов, изготовленных с применением узорчатого или армированного стекла, видимые в проходящем свете при наблюдении экрана "кирпичная стена" под углом более или равном 60о не допускаются.

4.1.7. Основные физические характеристики стеклопакетов долны соответствовать требованиям, указанным в таблице 4.

Справочные значения физических свойств наиболее распространенных конструкций стеклопакетов приведены в приложении А.

4.1.8 Стеклопакеты должны быть долговечными (стойкими к длительным циклическим климатическим воздействиям). Долговечность (надежность) стеклопакетов должна составлять не менее 20 условных лет эксплуатации. До 01.07.2002 г. допускается применять показатель долговечности - 10 условных лет эксплуатации.

4.1.9. Объем заполнения стеклопакета газом должен составлять не менее 90% объема межстекольного пространства стеклопакета.

4.1.10. Конструкции стеклопакетов должны выдерживать эксплуатационные нагрузки согласно действующим строительным нормам с учетом требований настоящего стандарта.

Рекомендуемая толщина стекол стеклопакетов в оконных блоках по ГОСТ 23166 в зависимости от ветровых нагрузок приведена в приложении Б.

4.2. Требования к материалам

4.2.1. Материалы и комплектующие детали, применяемые для изготовления стеклопакетов, должны соответствовать требованиям НД.

4.2.2. Для изготовления дистанционных рамок применяют ленту или готовые профили из алюминиевых или стальных нержавеющих сплавов. Рекомендуется изготавливать дистанционные рамки методом гнутья (для обеспечения лучшей герметичности стеклопакета), а также применять рамки с терморазрывом.

В случае изготовления дистанционной рамки методом сборки из прямолинейных элементов и уголков все стыки между элементами рамки должны быть тщательно заполнены нетвердеющим герметиком (бутилом).

Допускается изготавливать дистанционные рамки из других материалов при условии обеспечения требований к стеклопакетам, установленным в настоящем стандарте.

Дистанционные рамки должны иметь перфорированные отверстия со стороны межстекольного пространства. Размер отверстий должен быть меньше диаметра гранул влагопоглотителя.

Допуски на геометрические размеры и отклонения от формы дистанционных рамок должны обеспечивать выполнение требований к размерам и форме стеклопакетов.

4.2.3. При изготовлении стеклопакетов в качестве влагопоглотителя применяют синтетический гранулированный цеолит без связующих веществ (молекулярное сито) или технический силикагель, которыми заполняют полости дистанционных рамок. Размеры гранул влагопоглотителя должны быть больше, чем дегидрационные отверстия в дистанционной рамке. При заполнении стеклопакета инертными газами размеры пор во влагопоглотителе должны быть меньше 0,3 мкм.

Эффективность влагопоглотителя, определенная по методу повышения температуры, должна быть не менее 20 °С для силикагелей и не менее 35 °С для молекулярного сита, а по методу максимальной влагоемкости при относительной влажности 60% - не менее 15%. Эффективность влагопоглотителя контролируют ежесменно и при получении каждой новой партии влагопоглотителя.

Объем заполнения дистанционных рамок влагопоглотителем и порядок его контроля устанавливают в технологической документации, в зависимости от размеров стеклопакетов и используемых герметиков, но не менее 50% объема.

4.2.4. В качестве герметиков первого герметизирующего слоя применяют полиизобутиленовые герметики (бутилы). Для второго герметизирующего слоя применяют полисульфидные (тиоколовые), полиуретановые или силиконовые герметики.

Применяемые герметики должны иметь адгезионную способность и прочность, обеспечивающие требуемые характеристики стеклопакетов.

Герметики должны быть разрешены к применению органами государственного санитарного надзора и иметь гигиенические заключения.

4.2.5. Для изготовления стеклопакетов применяют стекла толщиной не менее 3 мм.

4.2.6. При применении стекла с мягким (не стойким к внешним воздействиям) покрытием по всему периметру стекла должна быть очищена от покрытия кромка шириной (8-10) мм. Стекло должно быть установлено покрытием внутрь стеклопакета, при этом кромка стекла без покрытия не должна попадать в поле зрения при оценке внешнего вида стеклопакета.

4.2.7. В случаях, когда в стеклопакетах для наружного остекления применяется неупрочненное стекло, его коэффициент поглощения света должен быть не более 25 %.

Стекло с более высоким коэффициентом поглощения света должно быть упрочненным.

4.2.8. Требования к декоративным рамкам, используемым в стеклопакетах, устанавливают в конструкторской технологической документации.

4.2.9. Применяемые для изготовления стеклопакетов материалы должны быть проверены на совместимость и морозостойкость в процессе проведения испытания стеклопакетов на долговечность.

Таблица 4

| Вид стеклопакета | Вид стеклопакета | Сопротивление теплопередаче, не менее, м2К/Вт | Коэф-т пропускания в видимой части спектра, не менее, % | Звукоизолирующая способность, не менее, дБ | Точка росы, не более, С | Класс защиты, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общестро-ительного назначения | 1-камерн | 0,32 | 80 | 25 | - 45 | - |
|  | 2-камерн | 0,44 | 72 | 27 | - 45 | - |
| Ударо-стойкие | 1-камерн | 0,32 | 74 | 26 | - 45 | А1 |
|  | 2-камерн | 0,44 | 67 | 28 | - 45 | А1 |
| Солнце-защитные | 1-камерн | 0,32 | - | 25 | - 45 | - |
|  | 2-камерн | 0,44 | - | 27 | - 45 | - |
| Энергосберегающие | 1-камерн | 0,58 | 75 | 26 | - 45 | - |
|  | 2-камерн | 0,78 | 68 | 28 | - 45 | - |
| Морозостойкие | 1-камерн | 0,58 | 75 | 26 | - 55 | - |
|  | 2-камерн | 0,78 | 68 | 28 | - 55 | - |
| Шумозащитные | 1-камерн | 0,32 | 74 | 34 | - 45 | - |
|  | 2-камерн | 0,44 | 67 | 34 | - 45 | - |

Примечание:

Для характеристики солнцезащитных стеклопакетов применяют коэффициент общего пропускания солнечной энергии, который устанавливают в проектной документации.

4.3 Маркировка, упаковка

4.3.1. На каждый стеклопакет (на дистанционную рамку или на стекло в левом нижнем углу) наносят четкую, несмываемую маркировку, читаемую из помещения и содержащую:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя,

- условное обозначение стеклопакета,

- месяц и две последние цифры года изготовителя.

В случае применения в стеклопакете многослойного или закаленного стекла маркировка на стеклопакете должна быть расположена так, чтобы была видна маркировка многослойного или закаленного стекла.

Допускается в маркировке указывать дополнительную кодовую информацию по согласованию изготовителя и потребителя, расшифровку которой указывают в договоре или технических условиях.

4.3.2. На каждый контейнер или ящик наклеивают ярлык, в котором указывают:

- наименование и/или товарный знак предприятия-изготовителя,

- условное обозначение стеклопакетов,

- количество стеклопакетов в шт. и м2,

- сведения о сертификации,

- дату упаковки,

- номер упаковщика.

4.3.3. Маркировка на ящиках должна содержать манипуляционные знаки, означающие "Хрупкое. Осторожно", "Верх", "Беречь от влаги" по ГОСТ 14192.

4.3.4. Стеклопакеты упаковывают в дощатые ящики по ГОСТ 4295 (типы 1,2,3,4,5), ГОСТ 10198 (типы 1-1, 1-2, 11-1, 11-2) или в ящики по НД; размещают в универсальных контейнерах по ГОСТ 20435, ГОСТ 15102, специализированных контейнерах или специальной таре по НД, обеспечивающих сохранность стеклопакетов.

По согласованию изготовителя и потребителя допускаются и другие способы упаковки.

Пространство между стеклопакетами и стенками контейнера или ящика заполнено древесной стружкой по ГОСТ 5244 или другим уплотняющим материалом.

4.3.5. При упаковке стеклопакеты должны быть разделены пробковыми или эластичными полимерными прокладками по углам стеклопакета. Толщину прокладок выбирают исходя из размеров стеклопакета и возможных перепадов давления в процессе транспортирования и хранения стеклопакетов.

5. Правила приемки

5.1. Стеклопакеты должны быть приняты службой технического контроля на соответствие требованиям настоящего стандарта.

Приемку стеклопакетов производят партиями.

Партией считают количество стеклопакетов одного условного обозначения и оформленных одним документом о качестве. Допускается устанавливать объем партии в технической документации изготовителя (но не более чем объем выпуска изделий в смену) и в договоре на поставку (но не более 500 шт.).

5.2. Стеклопакеты подвергают приемосдаточным и периодическим испытаниям в соответствии с таблицей 5.

5.3. Приемосдаточные испытания

5.3.1. При проведении приемосдаточных испытаний по 3.5., 3.7-3.12, 4.1.1-4.1.4 объем выборки принимают по таблице 6.

5.3.2. Партию стеклопакетов считают принятой, если число дефектных стеклопакетов меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если число дефектных стеклопакетов больше приемочного числа.

5.3.3. Для проверки герметичности и оптических искажений отбирают не менее двух стеклопакетов, принятых по 5.3.1.

Партию считают принятой, если каждый стеклопакет соответствует требованиям 4.1.5, 4.1.6. При несоответствии хотя бы одного стеклопакета требованиям 4.1.5, 4.1.6 проводят повторную проверку по соответствующему показателю на удвоенном числе стеклопакетов, отобранных от данной партии. При получении неудовлетворительных результатов повторной проверки хотя бы на одном стеклопакете партию не принимают.

При условии стабильности технологии приемосдаточные испытания герметичности и оптических искажений стеклопакетов допускается проводить 1 раз в трое суток.

5.3.2. Партию стеклопакетов считают принятой, если число дефектных стеклопакетов меньше или равно приемочному числу, и бракуют, если число дефектных стеклопакетов больше приемочного числа.

5.3.3. Для проверки герметичности и оптических искажений отбирают не менее двух стеклопакетов, принятых по 5.3.1.

Партию считают принятой, если каждый стеклопакет соответствует требованиям 4.1.5, 4.1.6. При несоответствии хотя бы одного стеклопакета требованиям 4.1.5, 4.1.6 проводят повторную проверку по соответствующему показателю на удвоенном числе стеклопакетов, отобранных от данной партии. При получении неудовлетворительных результатов повторной проверки хотя бы на одном стеклопакете партию не принимают.

При условии стабильности технологии приемосдаточные испытания герметичности и оптических искажений стеклопакетов допускается проводить 1 раз в трое суток.

Таблица 5

| Наименование показателя | Номер пункта требова-ния | Вид испытаний |  | Периодичность | Номер пункта метода испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | приемо-сдаточные | периодические |  |  |
| Отклонения геометрических размеров | 3.5,3.7 | + | - | Каждая партия | 6.2,6.3 |
| Разность длин диагоналей | 3.8 | + | - | То же | 6.2 |
| Отклонения от формы | 3.9, 3.10, 3.11 | + | - | То же | 6.4, 6.5 |
| Внешний вид | 4.1.1-4.1.4 | + | - | То же | 6.6 |
| Глубина герметизирующего слоя | 3.12 | + | - | То же | 6.8 |
| Оптические искажения | 4.1.6 | + | - | То же | 6.7 |
| Герметичность | 4.1.5 | + | - | * | * |
| Объем заполнения камер газом | 4.1.9 | - | + | 1 раз в год | 6.16 |
| Коэффициент направленного пропускания света | 4.1.7 | - | + | То же | 6.11 |
| Точка росы | 4.1.7 | - | + | 1 раз в месяц | 6.10 |
| Класс защиты | 4.1.7 | - | + | 1 раз в год | 6.14 |
| Долговечность (включая морозостойкость) | 4.1.8 | - | + | 1 раз в пять лет | 6.15 |
| Сопротивление теплопередаче | 4.1.7 | - | + | То же | 6.12 |
| Звукоизоляция | 4.1.7 | - | + | То же | 6.13 |

Таблица 6

| Объем партии, шт | до 15 | 16-25 | 26-90 | 91-150 | 151-500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выборки, шт | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 |
| Приемочное число, шт | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

п.6 "Методы контроля" пропущен.

8. Рекомендации по изготовлению, проектированию, монтажу и эксплуатации

8.1. Стеклопакеты проектируют с учетом требований действующих строительных норм по естественному освещению помещений, теплоизоляции, звукоизоляции и механической прочности конструкции.

При проектировании стеклопакетов следует учитывать температурные напряжения, возникающие при эксплуатации стеклопакетов (в том числе за счет поглощения солнечной энергии), а также влияние отрицательных температур и перепадов давления на отклонение от плоскостности (линзообразование) стеклопакетов.

Установленные в настоящем стандарте требования к отклонениям от плоскостности листов стекла в стеклопакете действительны при температуре воздуха (газа) внутри стеклопакета (10-30)оС и атмосферном давлении воздуха (730-770) мм рт.ст.

Стеклопакеты должны выдерживать эксплуатационные нагрузки, в том числе ветровые. При расчете стеклопакетов на прочность каждое стекло в стеклопакете рассчитывают отдельно в зависимости от действующей на него нагрузки.

Расчетное сопротивление листового стекла на растяжение при изгибе рекомендуется принимать 15 Мпа (150 кг/см2) или по НД на конкретные виды стекол.

8.2. Изготовление стеклопакетов должно производиться в соответствии с требованиями технологического регламента.

8.3. При изготовлении стеклопакетов температура воздуха в помещении должна быть 16-24оС, а относительная влажность - не выше 50%.

8.4. Монтаж и эксплуатацию стеклопакетов следует производить в соответствии с действующими строительными нормами, НД на строительные конструкции и проектной документацией.

8.5. Перед установкой в конструкции необходимо провести тщательный осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты, имеющие трещины или сколы в торцах, отслоения герметика.

8.6. Монтаж стеклопакетов следует производить с помощью ручных вакуумных присосок или траверс, снабженных вакуум-присосками.

Стеклопакеты необходимо переносить в вертикальном положении, углы и торцы следует оберегать от ударов. Запрещается опирать стеклопакеты на углы и ставить на жесткое основание.

При монтаже стеклопакетов не должна нарушаться ориентация стеклопакетов (наружная - внутренняя сторона, верх - низ, рекомендованные изготовителем.

8.7. При эксплуатации не допускается использование стеклопакетов без подкладок (прокладок) между строительными конструкциями и стеклопакетом. Касание стеклопакетов поверхностей строительных конструкций не допускается. Схемы установки подкладок приводят в проектной документации.

8.8. Температура в помещениях, остекленных стеклопакетами, в зимний период строительства не должна быть ниже плюс 5оС.

8.9. При установке стеклопакетов и их креплении не допускаются перекосы и чрезмерное "обжатие" стеклопакетов штапиками и обкладками.

8.10. Работы по уплотнению и герметизации стыков между стеклопакетами и деталями конструкций следует производить непосредственно после их установки и крепления. При нанесении нетвердеющих герметиков следует использовать герметизаторы, а тиоколовых герметиков - пневматические или ручные шприцы. Герметизируемые поверхности должны быть предварительно очищены, просушены и обезжирены.

Работы по уплотнению и герметизации стыков следует проводить при температуре наружного воздуха не ниже минус 5оС (если нет других указаний) в условиях, исключающих увлажнение конструкций.

8.11. При эксплуатации стеклопакетов температура воздуха внутри помещений рекомендуется не более 30оС и относительная влажность - не более 60%. При большей влажности в помещении, а также при пиковых отрицательных температурах наружного воздуха возможно временное образование конденсата на внутренней поверхности стеклопакета.